Ausschreibungstext Filterbehälter:

Pos.	Menge	Bezeichnung

Filterbehälter

1	0		Geschlossene Filterbehälter als Sand-

filter ausgebildet - entsprechend

der DIN 19 605 und der DIN 19 643.

Filterbehälter in zylindrischer Bauart

aus GFK-Fiberglas mit 2 Korbböden,

im Wickelverfahren hergestellt, auf 4

Füßen stehend.

Innenfeinschicht aus chemiekalien-

beständigem Spezialharz, Vinylester.

Prüfzertifikate nach KTW und KSW

Prüfzeugnis über die Vermehrung von

Mikroorganismen auf Materialien für den

Trinkwasserbereich gemäß Regelwerk DVGW,

Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270.

Filterdurchmesser innen ca.		2.000 mm

Filterdurchmesser außen ca.		2.050 mm

zylindrische Mantellänge			2.000 mm

Filterbehälterhöhe				3.250 mm

Höhe über alles				3.940 mm

Betriebsüberdruck				2,5 bar

Wassertemperatur				bis  45 °C

Ausstattung

1 Mannloch im oberen Korbboden	DN  500

1 Mannloch im zylindrischen

Mantel 					DN  500

1 GFK-Flanschstutzen mit

Blindflansch zur Revision

im unteren Korbboden			DN  200

1 GFK-Flanschstutzen für

Entlüftung					DN   50

1 GFK-Flanschstutzen für

Rohwasser					DN  200

mit GFK-Verteiler

Verteilerhöhe				ca. 500 mm

und Verteilerteller.

Innenverrohrung aus GFK			DN  200

1 GFK-Bogenauslauf im Behälter-

boden mit Festflansch für Reinwasser	DN  250

1 GFK-Flanschstutzen für

Spülluft					DN   65

1 GFK-Flanschstutzen

mit Acryl-Glasscheibe als Schauglas	DN 200

Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt

1 Düsenboden aus  GFK mit Versteif-

ungsring und Abstützungen aus GFK-

Stützrohren, am Düsenboden und am

unteren Korbboden fest verankert.

Luftpolsterdüsen				 251 Stück

und Luftverteilerkammer

Filterfläche					3,14 m2

Filtergeschwindigkeit			30,0   m/h

Filterleistung				95   m3/h

HERSTELLER Technol

MODELL  Atlantic 200/c

gegen Aufpreis liefern wir Ihnen:

2	0	Schauglas bestehend aus:

1 GFK – Flanschstutzen			DN  200

1 Acryl – Glasscheibe			DN  200

3	0	Schauglas passend auf das Mannloch

im oberen Korbboden			DN 500

Schauglasdurchmesser			620 mm

4	0	Filterbehälter in geteilter Form

anliefern, an der Baustelle

zusammenlaminieren, verstärken und

aushärten.

Behälterdurchmesser			2 000 mm

5	0	PVC Inner Liner

Einbringen, Aufsetzen und Ausrichten der Behälterteile bauseits.