Ausschreibungstext Reaktionsbehälter:

Pos.
Menge
Bezeichnung



Reaktionsbehälter

1
0
geschlossener Reaktions- und Ausgasebe-



hälter in zylindrischer Bauart aus



GFK - Fiberglas mit 2 Korbboden, im



Wickelverfahren hergestellt, auf 4 Füßen



stehend.



Innenfeinschicht aus ozonbeständigem



Spezialharz, 


Mit Mischrohr und mit Innere Liner 


aus PVC



Ausstattung 



1 Mannloch im zylindrischen



Mantel



DN 400


1 GFK - Festflanschstutzen



für Entlüftung



DN 40



1 GFK - Festflanschstutzen



für Entleerung



DN 40


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserzulauf


DN 125


1 GFK - Festflanschstutzen



für Wasserauslauf


DN 125


Alle Flanschen nach PN 10 gebohrt



Innenverrohrung aus PVC



Behälterdurchmesser innen

1.200 mm



zylindrische Mantellänge

2.000 mm



Filterbehälterhöhe


2.600 mm



Höhe über alles


2.850 mm



Betriebsdruck



2.5 bar



Badewassertemperatur

bis 35 °C



Inhalt 



2.700L


HERSTELLER TECHNOL 



MODELL Atlantic-R 120/c 
